## Slide 1: NG2B Conférence de presse 21 mars 2024
*Normalisation des Granulats pour la confection des Bétons Biosourcés-
*

## Slide 2: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés Les partenaires de NG2B

## Slide 3: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés Pour la Guilde Sable Vert
Bernard BOYEUX
Administrateur de la Guilde Sable Vert, directeur de BioBuild Concept

## Slide 4: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés Représentant les laboratoires de R&D
Stéphane HANS
Enseignant chercheur à l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat

## Slide 5: Projet NG2B Protocoles de caractérisation et Carte d’identité Résultats des mesures en laboratoire
Cerema - ENTPE - UniLaSalle
----
Commission scientifique
21 mars 2024

## Slide 6: Objectif : Carte d’identité d’un granulat
 basée sur un référentiel commun de procédures de caractérisation en laboratoire
Taux de fines/poussières
Taux de fibres
Taux d’absorption en eau liquide
Masse Volumique Apparente
Granularité (Lmin/Lmax/Elancement Moyen) = Gamme d’utilisations (enduits, mortiers, bétons…)
Teneur en eau = Conservation des propriétés des granulats dans le temps (biodégradabilité)
Impact direct sur les propriétés finales des bétons végétaux : mécaniques thermiques et hygrothermiques
== Impact sur la formulation l’homogénéité et l’ouvrabilité des bétons

## Slide 7: Des bétons biosourcés multi-usages
Dosage élevé
Dosage Faible
Densité
Résistance mécanique
Ductilité
Propriétés thermiques et acoustiques
150 kg/m3
0,05 MPa
1800 kg/m3
5 MPa
isolant
enduit
mur
dalle
Un usage du sol au plafond selon le dosage en liant.
Béton biosourcé en isolation de toiture
Béton biosourcé en mur
Béton biosourcé en dallage isolant sur hérisson
béton biosourcé en enduit
béton biosourcé isolant en plancher d’étage
Granulat végétal

## Slide 8: Trois Laboratoires
UniLaSalle Rouen - Unité de recherche Transformations & Agro-ressources (ULR 7519) – Equipe Valorisation des Agro-ressources en Molécules et Matériaux Innovants (VAM2IN) - Hélène Lenormand
CEREMA Strasbourg- Pôle BioGeo - Anissa Ben Yahmed
ENTPE – LTDS UMR CNRS 5513 – Stéphane Hans
Rôle : Proposer et tester les procédures de caractérisation des granulats végétaux

## Slide 9: Trois Granulats pour valider les procédures
Chènevotte de chanvre
Balle de riz
Moelle de Tournesol
Unité cm

## Slide 10: Trois Granulats tests
Des propriétés très différentes !
 | Chènevotte de chanvre | Balle de Riz | Moelle de Tournesol
Masse volumique | 100 kg/m3 | 100 kg/m3 | 20 kg/m3
Particularité | Végétal de référence | Riche en silice/dimensions fixes / culture ‘aquatique’ | Très poreux
Absorption en eau en 10 minutes | 200% | 70% | 1700%

## Slide 11: Quelques résultats : Absorption en eau liquide
Tournesol
Chanvre
B. de Riz
B. de Riz
Chanvre

## Slide 12: Quelques résultats : Granularité par Imagerie
La granularité est determinée par l’analyse d’images : unique moyen de quantifier les propriétés géométriques de granulats plus ou moins allongés
Lmin
Lmax
95%
5%
Elancement

## Slide 13: Application à d’autres granulats
Miscanthus
Paille de blé
Bois neutralisé
Anas de lin
Bambou

## Slide 14: Résultats sur un large panel de végétaux
Lmin / Lmax
Référence du granulat biosourcé | Caractéristiques géométriques |  |  |  |  | Caractéristiques physiques |  |  |  |  | Catégories en fonction de la présente norme |  |  |  |  | 
 | Longueur min - Lmin (mm) (Moyenne et écart-type) | Longueur max - Lmax (mm) (Moyenne et écart-type) | Elancement moyen Emoyen (Moyenne et écart-type) | Taux de poussière (Moyenne et écart-type) (%) | Taux de fibres (Moyenne et écart-type) (%) | Teneur en eau à 105°C (Moyenne et écart-type) (%) | MVa sans tassement (Moyenne et écart-type) (g/l) | Coefficient d’absorption d’eau à 2 min (Moyenne et écart-type) (%) | Coefficient d’absorption d’eau à 10 min (Moyenne et écart-type) (%) | Coefficient d’absorption d’eau à 60 min (Moyenne et écart-type) (%) | Catégorie G (Granularité) | Catégorie E (Elancement) | Catégorie p (Taux de poussières) | Catégorie f (Taux de Fibres) | Catégorie M (MVa apparente sans tassement) | Catégorie A (Coefficient d’absorption d’eau à 60 min)
Chènevotte de chanvre | 2,5 mm ±0,1mm | 18,1mm ±0,5mm | 2,96 ±0,16 | 0,2% ±0,1% | 0,76% ±0,18% | 10,7% ±0,1% | 107,3 ±7,4 kg/m3 | 178,8% ±2,8% | 216,3% ±5,7% | 238,5% ±6,0% | Gbm | E5 | p2 | f2 | M150 | A500
Balle de riz | 2,8 mm ±1,4mm | 8,5 mm ±0,3mm | 2,40 ±0,15 | 1,0% ±0,3% | 0% | 11,1% ±0,1% | 102,2±5 kg/m3 | 60,2% ±8,0% | 75,5% ±5,4% | 83,3% ±5,0% | Gbf | E5 | p2 | f2 | M150 | A100
Moelle de tournesol | 1,7mm ±1,4mm | 12,3mm ±0,6mm | 1,43 ±0,04 | 6,6% ±1,3% | 0% | 14,5% ±0,5% | 21,2 ±2,6 kg/m3 | 1530,9% ±74,8% | 1731,3% ±81,1% | 1791,9% ±123,9% | Gbm | E2 | p15 | f2 | M50 | A1800
Bambou * | 1,0 mm | 60,2 mm | 3,48 | 1,23% | 0% | 9,3% | 209,9 kg/m3 | 15,9% ±1,5% | 22,1% ±2,8% | 35,5% ±0,5% | Gbg | E5 | p2 | f2 | M210 | A100
Miscanthus * | 4,2 mm | 32,1 mm | 3,49 | 0,22% | 0% | 17,7% | 115,6 kg/m3 | 74,7%±5,5% | 111,1% ±4,9% | 143,4% ±3,7% | Gbg | E5 | p2 | f2 | M150 | A500
Paille de Blé * | 1,2 mm | 15,5 mm | 3,09 | 7,80% | 0% | 9,6% | 64,9 kg/m3 | 191,0% ±8,1% | 202,5% ±10,8% | 258,4% ±26,2% | Gbm | E5 | p15 | f2 | M100 | A500
Anas de Lin * | 2,7 mm | 18,2 mm | 4,51 | 0,17% | 0,71% | 13,7% | 85,9 kg/m3 | 138,5% ±3,3% | 160,4% ±1,8% | 185,6% ±6,6% | Gbm | E5 | p2 | f2 | M100 | A500
Granulat de Bois * | 1,0 mm | 8,1 mm | 2,22 | 2,52% | 0% | 6,2% | 228,7 kg/m3 | 67,1% ±3,4% | 75,5% ±2,1% | 98,1% ±9,1% | Gbf | E5 | p5 | f2 | M230 | A100
E
E
Lmin Lmax
p
P
f
f
MVA
MVA
A
A

## Slide 15: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés Représentant les industriels
Marco CAPPELLARI
Directeur adjoint Liants Spéciaux chez VICAT

## Slide 16: VICAT et le biosourcé
  Avec sa forte expérience R&D (20 ans), VICAT se positionne comme un acteur dynamique et innovant de la filière des bétons biosourcés.
  VICAT produit un Ciment Naturel adapté et compatible aux spécificités des granulats biosourcés.
  En France et à l’international, VICAT accompagne les clients au développement de solutions biosourcées en valorisant les ressources agricoles locales.
  Depuis 5 ans, VICAT repense le mode de construire en créant la marque BIOSYS qui regroupe les solutions biosourcés du Groupe.

## Slide 17: Béton et mortier Biosourcé
Liant Minéral
et/ou Geosourcé
Granulat Biosourcé
Eau
  Solution isolante durable
  Confort thermique en hiver et été
  Excellente résistance au feu
  Absence de COV
Banché
Projeté
Préfabriqué
Une solution constructive durable et performante

## Slide 18: Les enjeux industriels
  Identifier et valoriser des ressources renouvelables locales
  Sécuriser la disponibilité et l’interchangeabilité des ressources
  Standardiser les méthodes de caractérisation des matières premières et des produits finis
  Simplifier et accélérer le processus de certification
  Valoriser les performances hygrothermiques
  Former les entreprises de construction
  Quels enjeux pour massifier les solutions en béton et mortier biosourcés ?

## Slide 19: La suite de NG2B
  NG2B est le début d’une démarche collective de normalisation pour répondre aux enjeux de massification des bétons et mortiers biosourcés.
    Une terminologie commune
    Méthodes de caractérisation des granulats biosourcés
  La suite de NG2B …
    Méthodes de caractérisation des bétons et mortiers biosourcés
    Normes produits en fonction de l’application

## Slide 20: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés Représentant l’amont agricole
François CARPENTIER
Responsable Innovation-Agroéquipement chez CERESIA

## Slide 21: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés Représentant les architectes
Emmanuelle ANDREANI
Cabinet Emmanuelle ANDREANI Architectes

## Slide 22: Rencontre presse
le 21 mars 2024
La Cité des Climats et des Vins de Bourgogne
Emmanuelle Andreani

## Slide 23
Beaune
les climats du vignoble de bourgogne périmètre inscrit au patrimoine mondial UNESCO
cité des climats
et des vins de bourgogne
a6 vers paris
a31 vers dijon / luxembourg
a6 vers lyon / marseille

## Slide 25: concept

## Slide 29
la cabotte
1 climat
le socle 2 ouvrées

## Slide 30: programme / espaces

## Slide 31
ENTRÉE VISITEURS
ACCÈS DE SERVICE
ACCÈS CAFE / BOUTIQUE
TERRASSE R+1
ACCÈS R+2
ACCÈS R+3
TERRASSE R+4
OBSERVATOIRE
rampe vers pôle formation
rampe
accès secondaire
rampe vers
pôle adminisitratif
rampe observatoire
rampe terrasse R+4 et bar
PARVIS
CITÉ DES CLIMATS ET DES VINS DE BOURGOGNE
Marché Public Global de Performance - avril 2019
Montant Opération : 14 500 000€
SURFACE
3600m² dont
Parcours de visite : 1300m² Formation : 350m²
BAR R+4 : 280m²
LABELS
Equivalents au label biosourcé niveau 2 Équivalent E3C1
Compatible au label biodivercity
DATES CLES
Permis de construire : Novembre 2020 Démarrage des travaux : Janvier 2021 Livraison du bâtiment : Juin 2023 Durée travaux : 29 mois
Terrasse panoramique à 360° à 20m de hauteur Parcours de 285m sur la vrille

## Slide 36: Enveloppe thermique

## Slide 37: FAIRE PARLER LA MATIERE
Mur ossature bois et béton de chaux/chanvre
+ 300 m3 de béton végétal projeté sur 900 m² d’ossature bois = 34 tonnes de béton de chanvre
+ Epaisseur du mur 36cm
Résitance thermique performante de 4.8 m².K/W
Conductivité thermique λ : 0,075 W/m.K
+ Densité avantageuse de 320 kg/m3
+ 750m² d’enduit extérieur chaux-sable
+ Enduit terre intérieur

## Slide 47
16 vis Wurth Assy plus 4 CSMP ø6x120
Jonction R+2 - 15
28 vis Wurth Assy plus 4 CSMP ø6x120
Jonction R+1/R+2 - 27
28 bls M12x50
24 bls M12x50
24 vis Wurth Assy plus 4 CSMP ø6x120
24 vis Wurth Assy plus 4 CSMP ø6x120
Jonction R+1/R+2 - 19
24 bls M12x50
Jonction R+1 - 15
8 bls M12x50
8 vis Wurth Assy plus 4 CSMP ø6x120
16 bls M12x50
16 vis Wurth Assy plus 4 CSMP ø6x120
Jonction R+2 - 11
Jonction R+1 - 11/2
8 bls M12x50
8 vis Wurth Assy plus 4 CSMP ø6x120
Jonction R+1 - 11/1
8 bls M12x50
8 vis Wurth Assy plus 4 CSMP ø6x120
8 bls M12x50
8 vis Wurth Assy plus 4 CSMP ø6x120
Jonction R+1 - 11/2
8 bls M12x50
8 vis Wurth Assy plus 4 CSMP ø6x120
équerre / maçonnerie
7 cheville Wurth W-BS-SK ø10x90 (tête fraisée)
Les équerres soudées chez ERTCM seront repercées sur chantier à l'axe de chaque montant
Mur 103 / équerre
Mur 142 / équerre
14 vis Wurth Assy plus VG ø8x240 à l'axe des montants
Mur 140 / équerre
14 vis Wurth Assy plus VG ø8x240 à l'axe des montants
Mur 139 / équerre
14 vis Wurth Assy plus VG ø8x240 à l'axe des montants
Mur 138 / équerre
16 vis Wurth Assy plus VG ø8x240 à l'axe des montants
Mur 137 / équerre
14 vis Wurth Assy plus VG ø8x240 à l'axe des montants
Mur 136 / équerre
14 vis Wurth Assy plus VG ø8x240 à l'axe des montants
Mur 135 / équerre
14 vis Wurth Assy plus VG ø8x240 à l'axe des montants
Mur 134 / équerre
14 vis Wurth Assy plus VG ø8x240 à l'axe des montants
Mur 101 / équerre
14 vis Wurth Assy plus VG ø8x240 à l'axe de chaque montant équerre / maçonnerie
7 cheville Wurth W-BS-SK ø10x90 (tête fraisée)
Mur 150 / équerre
8 vis Wurth Assy plus VG ø8x240 à l'axe de chaque montant équerre / maçonnerie
4 cheville Wurth W-BS-SK ø10x90 (tête fraisée)
Mur 148 / équerre
14 vis Wurth Assy plus VG ø8x240 à l'axe de chaque montant équerre / maçonnerie
7 cheville Wurth W-BS-SK ø10x90 (tête fraisée)
Mur R+2 - 38
10 bls M12x50
10 vis Wurth Assy plus 4 CSMP ø6x120
Mur 144 / équerre
8 vis Wurth Assy plus VG ø8x240 à l'axe de chaque montant équerre / maçonnerie
4 cheville Wurth W-BS-SK ø10x90 (tête fraisée)
mur 103
mur 101
1203
1203
1200 1200
1200
1200
1202
1200
1200 1200
1203
1200
1203
1201
1201
1200 1200
1203
1203
1200 1200
1203
1203
1203
1203
1203
1200
1200 1200
1203
1203
1203
1200 1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1203
1201
1203 14 vis Wurth Assy plus VG ø8x240 à l'axe de chaque montant
1200
1200 1200
1200 1200
1200
1200
mur 115
murr 127
murr 128
murr 126
1200
mur 130
mur 131
murr 129
mur 134
murr 133
murr 132
1203
mur 135
murr 125
murr 114
mur 111
mur 112
murr 118
mur 116
mur 117
mur 108
mur 106
mur 107
mur 107
mur 142
R+2 - 11
R+1 - 11-2
R+2 - 15 16 bls M12x50
R+1 - 15
R+1/R+2 - 19
R+1/R+2 - 27
R+1/R+2 - 23 Jonction R+1/R+2 - 23
mur 104
mur 105
mur 110
mur R+2 - 38
mur R+2 - 40
plafond R+2 - 38/40
mur 109
mur 108
R+2 - 45
R+2 - 38
1200
R+2 - 53
R+2 - 49
murr 148
mur 150
mur 150
mur 144
mur 140
R+1 - 7-2
R+1 - 7-1
Jonction R+1 - 7/1
R+2 - 3
mur 137
mur 139
mur 138
mur 136
mur 123
murr 124 R+1 - 11-1
mur 120
mur 119
mur 121
murr 122
mur 113

## Slide 58: La Cité des Climats et des Vins de Bourgogne
Déjà plusieurs prix internationaux
Green Good Design Award 2023
LIV Hospitality Design Award 2023
BLT Built Design Award 2023 Architecture MasterPrize 2023
OPAL London Award 2023 IDA Design Award 2023

## Slide 59: MERCI À TOUTES ET À TOUS
Credit
Presentation template by Slidesgo
Icons by Flaticon
Infographics by Freepik
Images created by Freepik